Вопросы к экзамену по ХТТ (2008)

I. Перечень вопросов, уверенные ответы на которые необходимы для получения положительной оценки.

- Закрытые и открытые операции симметрии. Основные виды. Матрицы преобразования координат. Графические и буквенно-цифровые обозначения. Сочетание операций симметрии друг с другом.

- Пространственные группы симметрии. Определение. Распределение по кристаллическим системам. Обозначения. Информация в Международных таблицах. Кристаллографический класс. Определение. Примеры.

- Трансляционная симметрия. Группа трансляций. Решетка Бравэ. Элементарная ячейка. Число формульных единиц в ячейке. Правильные системы точек. Частные и общие позиции. Симметрия позиции. Кратность позиции.

- Основные понятия, используемые при описании симметрии кристаллов: Пространственная группа симметрии, кристаллографический класс, решетка Бравэ, группа Бравэ, кристаллическая система.

- Влияние характера химической связи на структуру кристалла. Основные принципы описания кристаллических структур – ионных кристаллов, металлических кристаллов, ковалентных кристаллов, молекулярных кристаллов. Основные структурные типы. Полиморфизм и политипизм.

- Плотные упаковки в молекулярных, моноатомных, бинарных кристаллах. Структуры шпинелей и перовскитов.

- Описание структур в координационных полиэдрах. Структуры силикатов.

- Дифракция рентгеновского излучения кристаллами. Условия Лауэ. Уравнение Вульфа-Брэггов. Структурная амплитуда. Условия погасания. Дифракционные методы исследования структуры кристаллов. Основные варианты дифракционных методов. Виды излучения, используемого для дифракционного изучения структуры кристаллов.

- Метод порошка. Основные принципы. Уравнение Вульфа-Брэггов. Факторы, определяющие интенсивность рефлексов на дифрактограмме. Фактор повторяемости рефлексов. Информация о структуре, которую дает метод порошка.

- Индексы Миллера. Индицирование порошковых дифрактограмм (на примере кубической системы). Расчет параметров элементарной ячейки по рентгенографическим данным.

- Точечные дефекты в кристаллах. Основные виды. Беспорядок по Френкелю и Шоттки. Обозначения дефектов по Крегеру и Винку. Равновесная концентрация тепловых точечных дефектов.

- Точечные дефекты, обусловленные нестехиометрией кристаллов. Квазихимические равновесия. Обозначения дефектов по Крегеру и Винку. Влияние внешней атмосферы на концентрацию точечных дефектов.

- Точечные дефекты, обусловленные присутствием примесных атомов. Влияние примеси на концентрацию точечных дефектов в кристаллах, склонных к нестехиометрии.

- Электронное строение металлов, диэлектриков, собственных и примесных полупроводников. Связь электронных свойств окислов с их нестехиометрией. Основные виды нестехиометрии в оксидах металлов.

- Диффузия в твердых телах. Основные механизмы диффузии. Выражения для коэффициента диффузии в кристаллах. Энергия активации диффузии. Диффузия в поле механических напряжений – эффект Горского.

- Ионная проводимость в кристаллах. Влияние примесных атомов на ионную проводимость. Изотерма Коха-Вагнера. Параметры, которые можно получить из температурной зависимости ионной проводимости.

- Дислокации. Определение. Контур и вектор Бюргерса. Краевые и винтовые дислокации. Энергия дислокации.

- Дислокации. Основные виды движения дислокаций. Влияние дислокаций на механические свойства твердых тел.

- Поверхность кристаллов. Чем определяется равновесная форма кристалла?

II. Перечень вопросов, которые будут предложены тем, кто претендует на оценки «4» и «5». Для оценки «4» надо иметь представление о том, что спрашивается. Для оценки «5» надо уметь дать развернутый и глубокий ответ, показав способность применять для ответа весь материал курса в целом.

- Диффузия и химические реакции.

- Роль диффузии и точечных дефектов при реакциях твердое + газ и твердое + твердое.

- Какие факторы следует учитывать при изучении реакции твердое + твердое? Почему реакции твердое + твердое всегда экзотермичны?

- Каковы особенности реакций твердое + твердое в системах, где твердые тела – органические молекулярные кристаллы?

- Какие существуют способы ускорения твердофазных химических реакций?

- Реакционная способность твердых веществ. Роль идеальной структуры.

- Реакционная способность твердых веществ. Роль дефектов.

- Реакционная способность твердых веществ. Роль механических напряжений.

- Реакционная способность твердых веществ. Роль диффузии.

- Реакционная способность твердых веществ. Обратная связь.

- Размерные эффекты в химии твердого тела.

- Назовите свойства твердых веществ, которые изменяются при уменьшении размера частиц.

- Что такое размер частиц? Как определить размер частиц сложной морфологии?

- Чем отличаются "слабые" размерные эффекты от "сильных"?

- Что такое "квантовые точки"? Почему и как изменяется спектр люминесценции CdS при уменьшении размера частиц?

- Предложите несколько методов синтеза наноразмерных частиц.

- Какие наносистемы явялются более стабильными - гомогенные или гетерогенные и почему?

- Ионная проводимость суперионников.

- Объекты структурного анализа в химии твердого тела. Основные методы исследования каждого из объектов.

- Нанокристаллы: определение, классификация, особенности строения, условия формирования. Сверхструктуры. Модулированные структуры. Паракристаллы. Основные виды наноматериалов (наносистем). Методы их исследования. Методы синтеза нанокристаллических порошков.

- Топохимические и топотаксиальные реакции. Метод предшественника. Получение метастабильных форм.

- Управление реакционной способностью твердых веществ.

- Применения химии твердого тела в фармации и материаловедении.

- Влияние предыстории твердого образца на его реакционную способность.

- Пространственное развитие реакций в твердых телах. Факторы, влияющие на него, и способы управления им.

- Возможные процессы, инициируемые механическим воздействием на твердые тела и вызывающие химические реакции или полиморфные превращения.

- Предмет механохимии и три основных направления механохимии.

- Особенности механохимических превращений

- Модель Максвелла, время максвелловской релаксации. Твердоподобные и жидкоподобные твердые тела.

- Типы механического воздействия, типы мельниц, особенности импульсной обработки в шаровых мельницах.

- Какие физические процессы имеют место при механическом разрушении твердых тел. Разница между измельчением и механической активацией.

- Локальное повышение температуры давления при ударе. Оценка величин температуры и давления. Модель «hot spot».

- Кинетический контроль механохимических реакций (Модель Болдырева). Кинетическая теория прочности (уравнение Журкова). Гомолитический и гетеролитический разрыв связи при механическом воздействии. Автоионизационный разрыв связи (модель Закревского).

- Примеры механохимических реакций.

- Поверхность кристаллов. В чем суть классической теории роста кристаллов Косселя-Странского? Обоснуйте характерные (крайние) случаи роста зародышей на поверхности хозяина с точки зрения термодинамики. Перечислите основные механизмы формирования частиц и пленок «гостя» на поверхности «хозяина». Какие особенности кристаллической структуры поверхности кристаллов металлов вам известны? Какие особенности кристаллической структуры поверхности ковалентных кристаллов вам известны?

- Метод атомно-силовой микроскопии (АСМ). Возможности АСМ технологий.

- Примеры использования термогравиметрии для решения задач химии твердого тела.

- Примеры использования термомеханического анализа для решения задач химии твердого тела.

- Примеры использования дифференциальной сканирующей калориметрии для решения задач химии твердого тела.

- Как проявляются на дифрактограммах:

- изменение размера частиц

- образование сверхструктур

- образование наноструктур

- возникновение в образце микронапряжений?

III. Помимо вопросов будет предложена задача, подобная тем, что решались на семинарах и контрольных.